Código de identificación única del producto tipo:	SOPRAGUARD ONE

Usos previstos:		EN 13956: Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas

EN 13967: Láminas plásticas y de caucho para la estanqueidad de estructuras enterradas

Fabricante:					Rollgum Corp. S.L.

Camí de Cal Font, 2-4-6, Pol. Ind. Laverno, Subirats 08739 Barcelona

Representante autorizado:	¿???????

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):	Sistema 2+

Organismos notificados:	ICDQ (2286)

Prestaciones declaradas:

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | PRESTACIÓN | NORMA | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| Comp. frente al fuego externo | F ROOF (t1) | EN 13501-5 | EN 13956:2012 |
| Plegado a baja temperatura | ≤ -45º C | EN 495-5 |  |
| Durabilidad UV (1000 h.) | Grado 0 | EN 1297 |  |
| Resistencia a una carga estática (Kg) | ≥ 20 | EN 12730 |  |
| Resistencia al impacto (mm) |  | EN 12691 Met. A |  |
| 1 mm a 1.5 mm | ≥ 200 |  |  |
| 2 mm | ≥ 400 |  |  |
| Resistencia a la tracción (L/T) | ≥ 10 Mpa | EN 12311-2 | EN 13956:2012 EN 13967:2012 |
| Alargamiento (L/T) | ≥ 400 % | EN 12311-2 |  |
| Resistencia al desgarro | ≥ 30 N | EN 12310-2 |  |
| Estanqueidad al agua (60 kPa) | Pass | EN 1928 Met. B |  |
| Resistencia al pelado del solape (*) | ≥ 40 N/50 mm | EN 12316-2 |  |
| Resistencia al cizallamiento del solape (*) | ≥ 210 N/50 mm | EN 12317-2 |  |
| Reacción al fuego | E | EN 13501-1 |  |
| Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento | Pasa | EN 1296/EN 1928 | EN 13967:2012 |
| Durabilidad a los agentes químicos (Leche de cal) | Pasa | EN 1847 |  |
| Sustancias peligrosas (**) | NPD (**) |  |  |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

(*) Solape con Tape y Primer

(**) Todos los ingredientes que forman parte de las láminas impermeabilizantes EPDM cumplen con las Directrices de Registro establecidas en el Reglamento 1907/2006/CE. (REACH), y que no contienen como ingrediente ninguna sustancia incluida en las siguientes listas:

- Artículo 59: lista de sustancias extremadamente preocupantes en trámite de autorización (SVHC) actualizada el 10 de junio de 2022.

- Anexo XVII: Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (REACH) y Directiva 76-769/CEE.

- Anexo XIV: Lista de sustancias sujetas a autorización

WPSIT0056.e/ES

1/2

Firmado por y en nombre del fabricante por:

2/2